

**ADMIRAL ССС**

**Штукатурка гипсовая BIOPLAST**

ГОСТ 58279-2018

* **Описание продукта:**

Смесь сухая строительная мелкозернистая гипсовая штукатурная легкая. Смесь изготовлена на основе гипса с добавлением легкого наполнителя и высококачественных модифицирующих добавок. Не требует шпатлевания.

* Для внутренних работ;
* Для ручного и машинного нанесения;
* **Производство работ:**
* **Подготовка основания:**

Температура воздуха и температура основания должна быть от +5 до +30°С. Поверхность очистить от пыли и грязи. Удалить различные наросты, наслоения, старую отслоившуюся штукатурку, опалубочную смазку и другие загрязнения. Удалить металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.) Металлические детали, которые невозможно удалить, покрывают антикоррозийной защитой. Для повышения адгезии раствора с основанием необходимо прогрунтовать. Сильно впитывающие влагу основания (кирпичная кладка, пено- газобетон, цементно-известковые штукатурки) необходимо тщательно обработать грунтовкой «Адмирал». Гладкие, невпитывающие влагу поверхности (монолитный бетон, керамическая плитка и др.) обработать грунтовкой «Бетон-контакт».

* **Приготовление раствора:**

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,45–0,55 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 30 кг — 13,5–16,5 л) и тщательно перемешать до однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) или ручным способом. Раствор необходимо выдержать в течение 3–5 мин, а затем повторно перемешать. Полученный раствор следует использовать в течение 30 мин. с момента затворения водой. Не допускается добавлять в смесь другие компоненты

* **Нанесение:**

Приготовленный раствор наносят на поверхность только в один слой, толщиной до 50, а локально до 100 мм мастерком. На стены растворную смесь наносят снизу вверх, на потолок — на себя. При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм необходимо применять армирование поверхности оцинкованной сеткой. Нанесенную растворную смесь выравнивают h-образным правилом зигзагообразными движениями. После начала схватывания, через 40–60 мин. после нанесения раствора излишки материала срезают трапециевидным правилом и заполняют неровности. Чтобы убрать следы от трапециевидного правила, после подрезки поверхность заглаживают широким шпателем.

* **Подготовка под чистовую отделку:**

После подрезки и предварительного шпатлевания (через 10-20минут), когда штукатурка при нажатии пальцем не продавливается, поверхность необходимо обильно смочить водой, сделать небольшую паузу до появления матовой поверхности. Затереть кругообразными движениями губчатой теркой. Полученную поверхность загладить широким шпателем. Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 5 часов после затворения смеси водой, оштукатуренную поверхность обильно смочить водой и повторно загладить широким шпателем. После такой обработки шпатлевание поверхности не требуется.

* **Применение:**

Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено-газобетонным и прочим основаниям в помещениях с нормальной влажностью, под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А-В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Продукт обладает стойкостью к трещинообразованию, повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Создает комфортный режим влажности в помещении, позволяет производить однослойное сплошное нанесение до 50 мм за один раз, а локально до 60 мм. Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **Технические характеристики:** | | |
| Пропорции замеса | 0,45-0,55л/кг (13,5-16,5л на 30кг) |
| Жизнеспособность раствора | 60мин |
| Толщина наносимого слоя, мм | 5-50мм, локально – до 60мм |
| Прочность на сжатие, не менее | 2,0 МПа |
| Прочность сцепления с основанием не менее, МПа | 0,3 МПа |
| Расход смеси | 9-10 кг на 1м2 при слое 10мм |

* **Упаковка и хранение:**

Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковки в сухих помещениях – 12 месяцев с даты изготовления..

* **Указания по технике безопасности:**

При работе использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спецодежду и т.д.). Не допускать попадания сухой смеси внутрь организма. При попадании смеси на слизистые оболочки и в глаза немедленно промыть их проточной водой. При необходимости обратитесь к врачу.