##

**ADMIRAL Professional**

**Штукатурка для кухни и ванной AQUA**

ГОСТ Р 58279-2018

* **Описание продукта:**

Представляет собой сухую строительную смесь. Смесь изготовлена на основе гипсового вяжущего с добавлением антигрибковой добавки и лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, а также высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы.

Особые свойства:

• Идеальна для влажных помещений;

• Идеальна под кафель и покраску;

• Быстросохнущая и удобная в работе;

• Безусадочная и трещиностойкая;

• С антигрибковой добавкой.

* **Производство работ:**
* Подготовка основания:

Температура воздуха в помещении и температура основания должны быть от +5 до +30°С. Поверхность очистить от пыли и грязи. Удалить различные наросты, наслоения, старую отслаивающуюся штукатурку, смазку для опалубки и другие загрязнения. Удалить металлические предметы (старые крюки, гвозди и т.п.). Металлические детали, которые невозможно удалить, покрыть антикоррозийной защитой. Для повышения адгезии растворной смеси с основанием поверхность необходимо прогрунтовать. Сильно впитывающие влагу основания (кирпичная кладка, пено-, газобетон, цементно-известковые штукатурки) необходимо тщательно обработать грунтовкой марки «Адмирал». Гладкие, не впитывающие влагу поверхности (монолитный бетон, керамическая плитка и др.), обработать грунтовкой «Бетон-контакт».

* Приготовление раствора:

содержимое упаковки высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 0,45-0,50 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 30 кг – 13,5-15,0 л) и тщательно перемешать до однородной массы. Перемешивание производить механизированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) или ручным способом. Раствор необходимо выдержать в течение 3-5 минут, а затем повторно перемешать. Полученный раствор следует использовать в течение 60 минут с момента приготовления смеси. Не допускается добавлять в смесь другие компоненты.

* Нанесение:

 приготовленный раствор наносить на поверхность только в один слой, толщиной до 60 мм, а локально до 100 мм мастерком, гладилкой из нержавеющей стали или шпателем. На стены раствор наносить снизу вверх, на потолок – на себя. При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм необходимо применять армирование поверхности оцинкованной сеткой. Нанесённый раствор выравнивают h-образным правилом зигзагообразными движениями. После начала схватывания, через 80-90 минут после нанесения, срезать излишки материала трапециевидным правилом и заполнить неровности. Чтобы убрать следы от трапециевидного правила после подрезки, поверхность загладить широким шпателем.

|  |
| --- |
| * **Основные характеристики:**
 |
| **Характеристики** | **Показатель** |
| Цвет | светло-серый |
| Толщина слоя без использования штукатурной сетки |  до 60 мм |
| Пропорции замеса, л/кг | 0,45-0,50 (13,5-15,0 л на 30 кг) |
| Толщина слоя при локальном выравнивании | До 100мм |
| Прочность на сжатие, не менее | 2 МПа |
| Адгезия к бетону, не менее | 0,5 МПа |
| Расход при толщине слоя 10мм | 10кг/м2 |
| Начала схватывания раствора, не ранее | 60минут |
| Прочность при изгибе, не менее | 1МПа |
|  |  |

* **Применение:**

Предназначена для ручного и машинного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пено-, газобетонным, гипсовым и прочим основаниям в помещениях с повышенной и нормальной влажностью, под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А-В), включая помещения, гдепредусмотрен режим влажной дезинфекции. Создаёт комфортный режим влажности в обработанном помещении.

* **Указание по технике безопасности:**

При работе использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спецодежду и тд.). Не допускать попадания сухой смеси внутрь организма. При попадании смеси на слизистые оболочки немедленно промыть их проточной водой. При необходимости обратитесь к врачу.

* **Упаковка и хранение:**

Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях – 6месяцев с даты изготовления (см. на мешке).